《生丝》、《生丝试验方法》

2008版国家标准主要修订内容

一、《生丝》标准主要修订内容

1、适用范围

新标准适用范围界定为“适用于名义纤度69den及以下的未浸泡生丝”。明确了“浸泡生丝”不适用于本标准。

2、等级设置

新标准等级设置调整为6A、5A、4A、3A、2A、A六个等级，去掉了原有的B、C等级。

3、检验项目

新增了“含胶率”选择检验项目。

4、指标水平

新标准调整了除清洁、洁净外所有指标的定级水平。纤度偏差、纤度最大偏差、均匀二度、均匀三度、切断、断裂强度、断裂伸长率、抱合各指标均有涉及。其中，抱合指标不再按规格分类。以20/22规格为例，2001版和2008版指标水平对比如表一、表二、表三所示。

表一  20/22D主要检验项目指标水平对比

| 指标 | 版本 | 6A | 5A | 4A | 3A | 2A | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纤度偏差/den | 2001 | 1.15 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 1.95 | 2.20 |
|  | 2008 | 1.05 | 1.20 | 1.35 | 1.60 | 1.85 | 2.15 |
| 纤度最大偏差/den | 2001 | 3.35 | 3.80 | 4.35 | 4.95 | 5.60 | 6.35 |
|  | 2008 | 3.05 | 3.45 | 3.90 | 4.70 | 5.50 | 6.40 |
| 均匀二度/条 | 2001 | 2 | 4 | 8 | 14 | 22 | 32 |
|  | 2008 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | 24 |

表二  20/22D补助检验项目指标水平对比

| 指标 | 版本 | 基本级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6A | 5A | 4A | 3A | 2A | A |
| 均匀三度/条 | 2001 | 附级 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一） |  |  |  | （二） | （三） |
|  |  | 0 |  |  |  | 2 | 4 |
|  | 2008 | 附级 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一） |  |  | （二） | （三） | （四） |
|  |  | 0 |  |  | 1 | 2 | 4 |
| 切断 （次） | 2001 | 附级 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一） |  | （二） |  | （三） |  |
|  |  | 6 |  | 10 |  | 16 |  |
|  | 2008 | 附级 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一） |  | （二） |  | （三） |  |
|  |  | 4 |  | 8 |  | 12 |  |
| 断裂强度(gf/den) | 2001 | 附级 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一） |  |  | （二） |  |  |
|  |  | 3.9(CRE) 3.7(CRT) |  |  | 3.8(CRE) 3.6(CRT) |  |  |
|  | 2008 | 附级 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一） |  |  | （二） |  |  |
|  |  | 3.8(CRE) |  |  | 3.7(CRE) |  |  |
| 断裂伸长率（%） | 2001 | 附级 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一） |  |  | （二） |  |  |
|  |  | 21.0(CRE) 19.0(CRT) |  |  | 20.0(CRE) 18.0(CRT) |  |  |
|  | 2008 | 附级 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一） |  |  | （二） |  |  |
|  |  | 20.0(CRE) |  |  | 19.0(CRE) |  |  |
| 抱合/次 | 2001 | 附级 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一） |  | （二） | （三） |  |  |
|  |  | 90 |  | 80 | 70 |  |  |
|  | 2008 | 附级 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一） | （二） |  | （三） |  |  |
|  |  | 100 | 90 |  | 80 |  |  |

表三  切断次数的降级规定

| 标准版本 | 2001 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| 切断次数 | 40 | 20 |

5、等级评定

新标准新增了“出现洁净80分及以下丝片的丝批，最终定级不得定为6A级”的条款。

6、外观疵点

新标准加严了“绞重不匀”外观疵点的评判标准，由原来的大小绞差异“25%”调整为“20%”。

7、复验

新标准去掉了现行标准中“5.4”关于复验的条款。

8、包装与标志

新标准重新规范了包装和标志方面的要求。去掉了现行标准中“6.5.1”和“6.5.2”有关表述，相关内容写入了表6、表8中。

二、《生丝试验方法》标准主要修订内容

1、回潮率检验方法

在回潮率检验方法上，新标准取消了“当两组样品回潮率之差超过1%时，需抽第三份（2绞，俗称‘蓝样’）重量样丝”的规定。即，不论实测回潮率如何，永远只抽8绞（十件型）或4绞（五件型）。

在回潮率计算方法上，新标准调整为：如果重量样丝各份回潮率极差小于等于2.8%，则以重量样丝的平均回潮率作为整批回潮率；如果极差大于2.8%或按前述方法测出的实测回潮率超出8%～13%的范围，则退回工厂整理。

2、清洁疵点

新标准调整了清洁疵点之一“长结”的批注范围，由现行标准的“3mm～10mm”调整为“4mm～10mm”。

3、洁净疵点

新标准在洁净疵点中，增加了对“短节”疵点的考核，将结端长度≤2mm的结，归为“短节”。

4、含胶率

对应于《生丝》新标准中增加的“含胶率”选择检验项目，新的《生丝试验方法》标准中，增加了“附录C  生丝含胶率的检验方法”。